钢结构设计原理  复习资料

一、选择题：1-5 :A B A B D     6-10 :C C A D D

二：填空题：

1、受压         2、残余应力            3、轴心受力            4、设置横向加劲肋

5、弯扭、弯曲                  6、一个受力方向承压构件总厚度的较小值

7、限制受压翼缘板的宽厚比和腹板的高厚比

8、最大强度、边缘屈服

三、判断题：

1-5：√ × √ √ ×

四、名词解释

（能够答到要点即可给分）

- 塑性破坏：由于变形过大，超过了材料或构件可能的应变能力而产生，而且仅在构件的应力达到了钢材的抗拉强度后才发生，破坏前构件产生较大的塑性变形，断裂后的断口呈纤维状，色泽发暗，特征明显，并且持续时间长，塑性变形后出现内力重分布，是结构的部分应力趋于均匀，提高了构件的承载能力。

- 时效硬化：冶炼时留在纯铁体中少量的碳和氮的固熔体，是不稳定的，随着时间的增加，将逐渐从纯铁体中析出，形成自由的碳化物和氮化物的微粒，散布在晶粒的滑移面上，阻碍纯铁体的塑性变形，从而使钢材的强度提高，塑性和韧性下降，这种现象称为时效硬化。

- 热脆现象：硫与铁的化合物硫化铁散布在纯铁体晶粒间，使钢材的塑性、韧性、疲劳强度和抗锈蚀性等降低。高温（800～1000摄氏度）时，硫化铁熔化使钢材变脆，因而在进行焊接或热加工时，可能出现热裂纹，这种现象成为钢材的热脆。

4、折算应力：实际构件截面中一般同时作用有剪力和弯矩，有时还作用有局部集中力。若在梁的腹板计算高度边缘处同时作用有较大的正应力、切应力和局部压应力，或同时受有较大的正应力和切应力（如连续梁中部支座处或梁的翼缘截面改变处等）时，在设计时要对这些部位进行验算，并把这些应力按公式组合起来而形成的应力称为折算应力。

五、简答题：

| 1． 得分 |  |
| --- | --- |

摩擦型与承压型高强度螺栓的主要区别？（每个要点1分）

答：摩擦型高强度螺栓连接是以板件之间出现滑动，即摩擦阻力刚被克服作为承载能力极限状态。由于承压型高强度螺栓连接受剪是以螺栓孔壁挤压破坏为极限状态，它容许构件接触面出现滑移，接触面的摩擦力只起延缓滑动的作用，因此它的抗剪承载力设计值与普通螺栓的计算方法相同。

2．影响钢材机械性能的主要因素有哪些？各因素大致有哪些影响？（每个要点1分）

答：主要的影响因素有：

（1）化学成分的影响：影响较大的几种化学成分为

C、Si、Mn、S、P、O,其中碳素结构钢中则是铁以外的最主要元素，碳是形成钢材强度的主要成分，随着含碳量的提高，钢的强度逐渐增高，而塑性和韧性下降，冷弯性能、焊接性能和抗锈蚀性能等也变劣。Si、Mn为有益元素，在普通碳素钢中，它们是脱氧剂，可提高钢材强度。S、P、O为有害元素，S可能引发刚才热脆，P可能引发刚才冷脆，氧与硫类似使钢热脆。

（2） 钢材的硬化

钢材的硬化有三种情况：时效硬化、冷作硬化（或应变硬化）和应变时效硬化，钢材的硬化使钢材的强度提高，而塑性和韧性下降。

（3）应力集中的影响

应力集中主要友构件的截面突变引起，严重的应力集中，能引起钢材脆性破坏，在进行钢结构设计时，应尽量使构件和连接节点的形状和构造合理，防止截面的突然改变。

（4）残余应力的影响

残余应力对构件的静力强度不会产生影响，但它降低构件的刚度与稳定承载力，在进行钢结构的焊接构造设计和施工时，应尽量减少焊接残余应力。

3．在哪些情形下，梁不需要计算整体稳定？（每个要点1分）

答：（1）有刚性铺板（各种钢结构混凝土板和钢板）密铺在梁的受压翼缘上并且与其连接牢固，并能阻止梁受压翼缘的侧向位移时;

（2）H型钢或工字型截面简支梁受压翼缘的自由长度与其宽度之比不超过规范所规定的数值时;

（3）箱型截面简支梁，其截面尺寸满足,且时。

4. 与其他建筑材料的结构相比,钢结构有哪些特点？（每个要点0.5分）

答：（1）建筑钢材强度高，塑性、韧性好钢结构的重量轻；（2）钢结构的重量轻；（3）材质均匀，与力学计算假定比较符合；（4）钢结构制作简便，施工工期短；（5）钢结构密闭性较好；（6）钢结构耐腐蚀性差；（7）钢材耐热但不耐火；（8）钢结构低温或其他条件下脆性断裂。

5. 普通螺栓的受剪螺栓连接有哪几种破坏形式？用什么方法可以防止？（每个要点0.5分）

答：（1）当螺栓直径较小，连接的板件较厚时，栓杆可能先被剪断而导致连接破坏；（2）当螺栓直径较大，连接的板件较厚时，板件较薄弱，板件可能先被挤压而导致连接破坏；（3）当板件上螺栓孔较多时，板件截面削弱过多，板件可能会被拉断而发生破坏；（4）端距太小时，端距范围内的板件可能被栓杆冲剪破坏；（5）当连接的板件较厚时，螺栓过长时，栓杆可能产生过大的弯曲变形而影响连接的正常工作。

前三种破坏需要通过强度计算来保证，后两种破坏需要采取构造措施来避免。第四种由螺栓杆端距大于等于来保证，第五种由螺栓杆端距大于等于来保证。

六、计算题：

1. 计算工字形截面牛腿与钢柱连接的对接焊缝强度（下图所示）。（设计值），偏心距。钢材Q235B，焊条为E43型，手工焊。焊缝为三级检验标准，上、下翼缘加引弧板和灭弧板施焊。

解：（1）焊缝的几何特性

………(1分)

………(1分)

………(1分)

（2）焊缝的强度验算

最大正应力：

……(1分)

最大切应力：

…(1分)

翼缘与腹板相交处的折算应力：

………(1分)

………(1分)

………(1分)

故最大切应力不满足要求。                             ………(1分)

2. 如图所示由2L140×90×8（长肢相连）组成的T形截面与厚度为10mm的钢板以侧面角焊缝连接。已知N=560KN（静载），采用Q235B钢E43型焊条，试验算此连接是否安全？已知：（施焊时无绕角角焊缝）；角钢肢背和肢尖焊缝的内力分配系数分别为：0.67和0.33。

解:（1）角钢肢背承载力计算：

…………(2分)

角钢肢背分担荷载计算：

；                          …………(2分)

；所以肢背连接安全；               …………(1分)

（2）角钢肢尖承载力计算：

…………(2分)

角钢肢背分担荷载计算：

；                           …………(2分)

；所以肢尖连接安全；                …………(1分)

所以此连接是安全的。